**KAPA s šiltom**

Tkanina : 65 % poliesterska vlakna, 35 % bombaž. Sestava tkanine je lahko do +/- 10 %.

Teža : 245 +/- 15 g/m2

barva : črna z belim robom

Kapa s trdim šiltom - senčnikom. Na levi strani je tiskan znak-logotip podjetja, v velikosti 11 cm. Na zadnjem delu je trak za prilagoditev velikosti. Gumb na vrhu kape.

Nit je črna. Tkanina ne sme puščati barve.

Tkanina morata biti v celoti obdelana z nanosom iz poliuretana in teflona, ki varujeta pred vodo (vodoodbojno) in madeži.





**ZIMSKA KAPA**

Kapa izdelana iz 100% akrila. Na levi strani je tiskan znak-logotip podjetja, v velikosti 11 cm.

Mora biti primerna za hladno vreme s podlago iz mikrofibre za dodatno zadrževanje toplote. Fino pleteno akrilno blago mora biti neprepustno za veter in udobno za nošenje.

